规 格 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 CUSTOMER: 品 名 DESCRIPTION: 贴片陶瓷电容器 规格型号 SPECIFICATION AND MODEL: 1812C0G122J302NT 日 期 DATE: 2025/09/30 客户承认印签 CUSTOMER APPROVED. 确 认 CHECKED; 批 准 APPROVED. DATE: 年 月 日; DATE: 年 月 日. ■注:请予以认证,提出修改意见或确认后签回,合作发货时,将按双方确认后的标准执行, 如未签回,则视贵公司同意按承认标准执行.

一.应用范围:

本承认规格书适用于高压电子线路中作耦合，滤波，谐振等。如开关电源、AC-DC

电源转换器、DC-DC 电源转换器、网络/通讯接口、LCD 模组背光电源供应器、节能灯镇 流器等中高压片式陶瓷电容器(MLCC 类)。

二. 测试条件:

2.1 标准状态: 无特别规定时，在标准状态进行试验及测定。

(a) 常 温 : 15~35℃ (b) 常 湿 : 45~75%RH (c) 常 压 : 86~106kPa

2.2 标准相对状态: 假如对标准状态的测定值判定有疑问或特别要求的情况下，以 标准相对状态测定结果判定。

(a) 常 温 : 25±2℃ (b) 常 湿 : 60~70%RH (c) 常 压 : 86~106kPa

三. 品名构成说明:

例 : 1812   C0G    122    J    302    N    T

①     ②     ③    ④    ⑤    ⑥   ⑦

| 项目 No | 表 示 说 明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 产 品 尺 寸 | 代码 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 |
|  |  | L*W (inch) | 0.02*0.01 | 0.04*0.02 | 0.06*0.03 | 0.08*0.05 |
|  |  | L*W (mm) | 0.50*0.25 | 1.00*0.50 | 1.60*0.80 | 2.00*1.25 |
|  |  | 代码 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 |
|  |  | L*W (inch) | 0.12*0.06 | 0.12*0.10 | 0.18*0.08 | 0.18*0.12 |
|  |  | L*W (mm) | 3.20*1.60 | 3.20*2.50 | 4.50*2.00 | 4.50*3.20 |
|  |  | 代码 | 1825 | 2211 | 2225 |  |
|  |  | L*W (inch) | 0.18*0.25 | 0.22*0.11 | 0.22*0.25 |  |
|  |  | L*W (mm) | 4.50*6.30 | 5.70*2.8 | 5.70*6.30 |  |
| ② | 温 度 特 性 : C0G (0±30 PPM/℃)，X7R (±15%) ，X5R (±15%) |  |  |  |  |  |
| ③ | 公称静电容量 : 122—1200(三数字法,单位：pF) |  |  |  |  |  |
| ④ | 静电容量公差: B : ±0.1pF, C : ±0.25pF, D : ±0.5pF, F : ±1%,G : ±2%,J : ±5%, K : ± 10%，M : ±20%,Z:+80%/-20% |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 额定电压(DC):302 — 3000 (三数字法,单位：V) |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 端 头 材 料:由内至外：铜/银-镍-锡 |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 包 装 方 式 : |  | T | 编带包装 |  |  |
|  |  |  | P | 散装(PE 袋) ，可省略 |  |  |

# 四. 制品结构和尺寸:

☆ 制品结构 :

|  | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 陶瓷介质 |
|  | ② | 内电极 |
|  | ③ | 外电极 |
|  | ④ | 镍层 |
|  | ⑤ | 锡层 |

☆ 制品尺寸 :

| 型号 |  | 尺 寸 (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英制表示 | 公制表示 | L | W | T | WB |
| 0402 | 1005 | 1.00±0.1 | 0.50±0.1 | 0.50±0.1 | 0.30±0.10 |
| 0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.30±0.10 |
| 0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.60±0.10 0.80±0.20 1.00±0.20 1.25±0.20 | 0.50±0.20 |
| 1206 | 3216 | 3.20±0.30 | 1.60±0.30 | 0.80±0.20 1.00±0.20 1.25±0.20 1.60±0.30 | 0.60±0.30 |
| 1210 | 3225 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | ≤2.70 | 0.80±0.30 |
| 1808 | 4520 | 4.50±0.40 | 2.00±0.20 | ≤2.70 | 0.80±0.30 |
| 1812 | 4532 | 4.50±0.40 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 0.80±0.30 |
| 1825 | 4563 | 4.50±0.40 | 6.30±0.50 | ≤3.50 | 0.80±0.30 |
| 2211 | 5728 | 5.70±0.50 | 2.80±0.50 | ≤2.80 | 1.00±0.40 |
| 2220 | 5750 | 5.70±0.50 | 5.00±0.50 | ≤3.50 | 1.00±0.40 |
| 2225 | 5763 | 5.70±0.50 | 6.30±0.50 | ≤6.20 | 1.00±0.40 |

# 五. 规格及测试方法:

| No | 项 目 | 规格 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用温度范围 | -55~+125℃ |  |
| 2 | 外观及尺寸 | 1. 外观无可见损伤 2. 尺寸符合规格要求 | 目视检查外观. 尺寸使用游标卡尺测量. |
| 3 | 静电容量 | 符合规定许容差以内 | ① NPO 特性: 标称容量; 测试频率; 测试电压. ≤1000pF; 1MHz±10%; 1.0± 0.2Vrms. >1000 pF; 1KHz±10%. ② X7R/X7T/X7P 特性: 标称容 量; 测试频率; 测试电压. ≤10uF; 1KHz±10%; 1.0± 0.2Vrms. >10uF; 120Hz±24; 0.5± 0.1Vrms. |
| 4 | 损耗角正切 (DF 值) | NPO 特 性 : DF≤0.56%, Cr＜5 pF DF≤1.5[(150/Cr)+7]×10-4 (5pF≤Cr＜50pF) DF≤0.15%, (50pF≤Cr) | Cr≤1000pF, 以频率 1±10%MHz, 电压 1V±0.2rms 测 定. Cr＞1000pF, 以频率 1±10%KHz, 电压 1V±0.2rms 测定. |
|  |  | X7R/X5R/X6S/X7S/ Y5V特性见注1 | Cr≤10uF, 以频率 1±10%KHz, 电压 1V±0.1rms 测定. Cr＞10uF, 以频率 120±24Hz, 电压 0.5V±0.1rms 测定. |
| 5 | 绝缘电阻 | NPO 特 性 : IR≥50000MΩ,C≤10nF IR*Cr≥500S,C＞10nF | 额定电压≥500V时，测试电压为500V 额定电压＜500V时，测试电压为额定电压 测试时间:60±5 秒测试湿度:≤75% 测试温 度:25±5℃ 测试充放电电流:≤50mA |
|  |  | X7R/X7T/X7P 特 性 : IR≥10000MΩ,C≤25nF IR*Cr≥100S,C＞25nF |  |
| 6 | 耐电压 （DC） | 无介质被击穿或损伤 | Ur=100V,............. 2.5 倍额定电压 Ur=200V/250V,.... 2.0 倍额定电压 Ur=450/500/630V,1.5倍额定电压 1KV≤Ur≤2KV,........ 1.2倍额定电压 2KV＜Ur,............... 1.1 倍额定电压 升压时间为：1～10S 保压时间为：2S |

| No | 项 目 |  | 规格 | 测试方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 可焊性 |  | ■上锡率应大于90% ■外观无可见损伤 | 将电容器在80-120℃预热10-30 秒,无铅焊料,使用 助焊剂 |  |  |
|  |  |  |  | 焊锡温度 | 245±5℃ |  |
|  |  |  |  | 焊接时间 | 2±0.5 秒 |  |
| 8 | 焊锡耐 热性 | 外观 | 无可见损伤,上锡率≥90% | 将电容器在 100-200℃预热10±2 秒,浸锡温度:260 ±5℃,浸锡时间:5±1 秒.然后取出溶剂清洗干净. 室 温,放置时间:24±2 小时. |  |  |
|  |  | 静电容 量变化 率 | NPO 特性: ┃ ΔC/C ┃≤0.5%或0.5pF， 取较大值 X7R 特性: ┃ ΔC/C ┃ ≤15% X7T 特性：–33% ≤ΔC/C≤22% X7P 特性: ┃ ΔC/C ┃≤10% |  |  |  |
|  |  | DF 值 | 同 NO4 |  |  |  |
|  |  | IR | 同 NO5 |  |  |  |
| 9 | 抗弯曲 强度 | 外观 | 无可见损伤 | 试验基板：Al2O3 或 PCB PCB 板的尺寸： 厚度: 1.6mm 长度: 100mm 宽度: 40mm 弯曲深度: 1mm 施压速度: 0.5mm/sec. 单位: mm 应在弯曲状态下进行测量。 |  |  |
|  |  | 静电容 量变化 率 | ┃ ΔC/C ┃≤10% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 弯曲深度 |
|  |  |  |  | 45±2 45±2 |  |  |
| 10 | 端头结合强度 |  | 外观无可见损伤 |  |  |  |

| Rated vo1. | DF | Exception of D.F. ≤ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 100V | ≤2.5% | ≤3% | 1206≥0.47μF |
|  |  | ≤5% | 0805＞0.1μF;0603≥0.068μF ;1206>1μF ;1210≥2.2μF ; |
|  |  | ≤ 10% | 0805＞0.22μF ;1210≥3.3μF |
| 50V | ≤2.5% | ≤3% | 0201(50V) ; 0603≥0.047μF ; 0805≥0.18μF ;1206≥0.47μF |
|  |  | ≤5% | 0201 ≥0.01uF ; 1210≥4.7μF |
|  |  | ≤ 10% | 0402≥0.012μF;0603>0.1μF ; 0805 ≥ 1μF ;1206≥2.2μF ; 1210 ≥ 10μF ; |
| 35V | ≤3.5% | ≤ 10% | 0603≥1μF;0805≥2.2μF ;1206≥2.2μF ;1210 ≥ 10μF |
| 25V | ≤3.5% | ≤5% | 0201 ≥0.01μF;0805 ≥ 1μF ; 1210 ≥ 10μF |
|  |  | ≤7% | 0603≥0.33μF ; 1206≥4.7μF |
|  |  | ≤ 10% | 0201 ≥0.1μF ;0402 ≥0.10μF ;0603 ≥0.47μF ; 0805 ≥2.2μF ; 1206 ≥ 6.8μF ; 1210 ≥22μF ; |
|  |  | ≤ 12.5% | 0402≥0.47μF |
| 16V | ≤3.5% | ≤5% | 0201 ≥0.01μF ;0402 ≥0.033μF ;0603 ≥0.15μF ; 0805 ≥ 0.68μF ;1206 ≥2.2μF ;1210 ≥4.7μF |
|  |  | ≤ 10% | 0201 ≥0.1uF(0201/X7R ≥0.022μF) ; 0402 ≥ 0.22uF ; 0603 ≥ 1206 ≥ 4.7μF ; 1210 ≥22μF ; |
| 10V | ≤5% | ≤ 10% | 0201 ≥0.012μF;0402≥0.33μF(0402/X7R≥0.22μF) ; 0603≥0.33μF ; 0805≥2.2μF ;1206≥2.2μF ;1210≥22μF |
|  |  | ≤ 15% | 0201 ≥0.1μF ; 0402 ≥ 1μF |
| 6.3V | ≤ 10% | ≤ 15% | 0201 ≥ 0.1μF ;0402 ≥ 1μF ;0603 ≥ 10μF ; 0805 ≥4.7μF ; 1206 ≥ 47μF :1210 ≥ 100μF ; |
|  |  | ≤20% | 0402≥2.2μF |
| 4V | ≤ 15% | --- | --- |

Y5V

| Rated vo1. | DF | Exception of D.F. ≤ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥50V | ≤5% | ≤7% | 0603≥0.1μF ; 0805≥0.47μF ; 1206≥4.7μF ; |
|  |  | ≤ 12.5% | 1210≥6.8μF |
| 35V | ≤7% | --- | --- |
| 25V | ≤5% | ≤7% | 0402≥0.047μF;0603≥0.1μF ; 0805≥0.33μF ; 1206 ≥ 1μF ; 1210 ≥4.7μF |
|  |  | ≤9% | 0402≥0.068μF;0603≥0.47μF ; 1206≥4.7μF ; 1210≥22μF ; |
| 16V (C<1.0μF) | ≤7% | ≤9% | 0402≥0.068μF ; 0603≥0.68μF |
|  |  | ≤ 12.5% | 0402≥0.22μF |
| 16V (C ≥ 1.0μF) | ≤9% | ≤ 12.5% | 0603≥2.2μF ; 0805 ≥3.3μF ;1206 ≥ 10μF ; 1210≥22μF ; 1812≥47μF ; |
| 10V | ≤ 12.5% | ≤20% | 0402≥0.47μF |
| 6.3V | ≤20% | --- | --- |

| No | 项 目 |  | 规格 | 测试方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 温度循环 |  | NPO 特性: ┃ ΔC/C ┃≤2.5%或0.25pF 取较大值 X7R/X7P 特性: ┃ ΔC/C ┃≤7.5% X7T 特性： ┃ ΔC/C ┃≤10% | 预处理(X7R 特性):上限温度 1 小时,放置24±1 小时,初 始测量. 电容器作 5 次温度循环. 步骤; 温度(℃); 时间. 1; 下限温度; 30±3 分钟. 2; 常温常湿; 2~3 分钟. 3; 上限温度; 30±3 分钟. 4; 常温常湿; 2~3 分钟. 在常温常湿下放置 24±2 小时后再测试. |
| 12 | 耐湿性 | 外观 | 无可见损伤 | 温度; 40±2℃. 湿度; 90~95%RH. 时间; 500±+24 小时. 试验完成后，在常温常湿下放置 24 小时后再测试. |
|  |  | 静电容 量变化 率 | NPO 特性: ┃ ΔC/C ┃≤2%或1pF， 取较大值X7R/X7T/X7P 特性: ┃ ΔC/C ┃≤10% |  |  |  |  |  |
|  |  | DF 值 | ≤2 倍的初始标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | IR | NPO 特性: IR≥2500MΩ或 IR*Cr≥25S 取较小值 X7R/X7T/X7P 特性: IR≥1000MΩ或 IR*Cr≥25S 取较小值 |  |  |  |  |  |
| 13 | 高温负 荷实验 | 外观 | 无可见损伤 | 充放电流限制在 50mA 以下. |  |  |  |  |
|  |  | 静电容 量变化 率 | NPO 特性: ┃ ΔC/C ┃≤2%或1pF ， 取较大值X7R/X7T/X7P 特性: ┃ ΔC/C ┃≤20% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温 度 |  | 125±3℃ |  |
|  |  |  |  |  | 时 间 |  | 1000±48小时 |  |
|  |  |  |  |  | 电压 | 100V≤V≤250V | 2 倍额定电压 |  |
|  |  | DF 值 | ≤2 倍的初始标准 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250V＜V＜1KV | 1.5 倍额定电压 |  |
|  |  | IR | NPO 特性: IR≥4000MΩ或 IR*Cr≥40S 取较小值 X7R/X7T/X7P 特性: IR≥2000MΩ或 IR*Cr≥50S 取较小值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1KV≤V | 1.2 倍额定电压 |  |
|  |  |  |  | 在常温常湿下放置 48±4 小时后再测试. |  |  |  |  |

注：NO3 ，11 ，12 ，13 电容的初值测定：先放在 150℃预热 1 小时,再常温常压放置48 小时测试。

| No | 项 目 | 规格 | 测试方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 电路板耐弯曲性 能 | 不出现裂缝或其它缺陷 | 使用混合焊锡将电容器焊接在图1 的夹具(玻璃 环氧树脂)上,然后再图 2 所释放向加力. 焊接应 用回流焊进行,避免焊接不均及热冲击等不良 现象. |  |  |  |
|  |  |  | SIZE | A | B | C |
|  |  |  | 0805(2012) | 1.2 | 4 | 1.65 |
|  |  |  | 1206(3216) | 2.2 | 5 | 2 |
|  |  |  | 1210(3225) | 2.2 | 5 | 2.9 |
|  |  |  | 1808(4520) | 3.5 | 7 | 3.7 |
|  |  |  | 1812(4532) | 3.5 | 7 | 3.7 |
|  |  |  | 2220(5750) | 4.5 | 8 | 5.6 |

六、包装方式

# ☆塑胶卷盘结构

☆塑胶带结构尺寸：适用于0805（2012）~1812（4532）型产品

| 代号 规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0805 | 1.55 ± 0.20 | 2.35 ± 0.20 | 8.00 ± 0.20 | 3.50 ± 0.05 | 1.75 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 2.00 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 1.50 Max |
| 1206 | 1.95 ± 0.20 | 3.60 ± 0.20 | 8.00 ± 0.20 | 3.50 ± 0.05 | 1.75 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 2.00 ± 0.10 | 4.00 ± 0.1 | 1.50 -0/+0.10 | 1.85 Max |
| 1210 | 2.70 ± 0.10 | 3.42 ± 0.10 | 8.00 ± 0.10 | 3.50 ± 0.05 | 1.75 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 2.00 ± 0.05 | 4.00 ± 0.10 | 1.55 -0/+0.10 | 3.2 Max |
| 1808 | 2.20 ± 0.10 | 4.95 ± 0.10 | 12.00 ± 0.10 | 5.50 ± 0.05 | 1.75 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 2.00 ± 0.05 | 4.00 ± 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 3.0 Max |
| 1812 | 3.66 ± 0.10 | 4.95 ± 0.10 | 12.00 ± 0.10 | 5.50 ± 0.05 | 1.75 ± 0.10 | 8.00 ± 0.10 | 2.00 ± 0.05 | 4.00 ± 0.10 | 1.55 -0/+0.10 | 4.0 Max |

☆纸带包装适用于1005（0402）~1206（3216）型产品

（1） 1005、0201、0402 型产品纸带尺寸：

| 代号 规格 | W1 | L1 | D | C | B | P1 | P2 | P0 | d | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1005 | 0.24± 0.02 | 0.45± 0.02 | 8.00± 0.10 | 3.50± 0.05 | 1.75± 0.10 | 2.00± 0.05 | 2.00± 0.05 | 4.00± 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 0.30 Below |
| 0201 | 0.37± 0.10 | 0.67± 0.10 | 8.00± 0.10 | 3.50± 0.05 | 1.75± 0.10 | 2.00± 0.05 | 2.00± 0.05 | 4.00± 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 0.80 Below |
| 0402 | 0.65± 0.10 | 1.15± 0.10 | 8.00± 0.10 | 3.50± 0.05 | 1.75± 0.10 | 2.00± 0.05 | 2.00± 0.05 | 4.00± 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 0.80 Below |

（2） 0603，0805，1206 型产品纸带尺寸：

| 代号 规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0603 | 1.10 ±0.10 | 1.90 ±0.10 | 8.00 ±0.10 | 3.50 ±0.05 | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 2.00 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50. -0/; 0.10. | 1.10 Max |
| 0805 | 1.45 ±0.15 | 2.30 ±0.15 | 8.0 ±0.15 | 3.50 ±0.05 | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 2.00 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50. -0/; 0.10. | 1.10 Max |
| 1206 | 1.80 ±0.20 | 3.40 ±0.20 | 8.00 ±0.20 | 3.50 ±0.05 | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 2.00 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50. -0/; 0.10. | 1.10 Max |

大于150mm                                     大于150mm           大于150mm

| 尺寸 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | 1812以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸带包装 （Pcs） | 4000 | 4000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 胶带包装 (Pcs） | ― | 3000 | T≤1.35mm 3000 T＞1.35mm 2000 | T≤1.60mm 3000 T＞1.60mm 2000 | 1000 | T≤1.85mm 1000 T＞1.85mm 800 | 500 |

七、环保指令的符合性：

7.1 、RoHS 指令：

《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》

7.2 、REACH 指令：

《化学品注册、评估、许可和限制法规》

（始终符合由欧洲化学品管理署所发行之 REACH 指令中关于高度关注化学物质

（SVHC）的最新要求！若有不符，将及时通知！）